**Liefernachweis**

**REGUPOL BSW GmbH**

Am Hilgenacker 24

57319 Bad Berleburg

+49 2751 803-0

[info@regupol.de](mailto:info@regupol.de)

[www.regupol.com](http://www.regupol.com)

| **Position** | **Menge** | **Leistungsumfang** | **Einheits-preis** | **Gesamt** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | m² | Schwingungsisolierung **REGUPOL vibration 1000**  gemäß  Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-16.32-500   * Untergrund reinigen, besenrein abkehren, überstehende Stein- und Betonspitzen entfernen. * **REGUPOL** **vibration** Stumpf gestoßen und lückenlos verlegen. * Bei mehrlagiger Verlegung die Lagen versetzt anordnen. * Nach der Verlegung die Dämmbahn mit einer handelsüblichen PE-Folie (0,2 mm) abdecken.   Schwingungsisolierung basierend auf Gummifasern, gebunden mit hochelastischem Polyurethan-Kautschuk, volumenelastisch.  Fabrikat : **REGUPOL** Schwingungsisolierung  Typ: **vibration 1000** oder gleichwertig  Lieferform, ab Lager: Rollen  Länge: 8.000 mm, Breite: 1.250 mm, Dicke: 10 mm  Platten - und Streifenware auf Anfrage   * Statische Dauerlast: 1,50 N/mm² * Lastspitzen: 1,75 N/mm² * Zugfestigkeit – Anlehnung an DIN EN ISO 1798: 2,30 N/mm² * Reißdehnung – Anlehnung an DIN EN ISO 1798: 110% * Weiterreißwiderstand – Anlehnung an DIN ISO 34-1: 15,0 N/mm² * Statischer Elastizitätsmodul – Anlehnung an EN 826: 4,0 – 11,0 N/mm² * Dynamischer Elastizitätsmodul – Anlehnung an DIN 53513: 15,0 – 45,0 N/mm²   Eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ist (gem. §§ 18 Abs. 1 und 21 Abs. 1 Musterbauordnung [MBO]) vom Bieter bei abweichenden Produkten bei Angebotsabgabe vorzulegen.  Cradle to Cradle Certified® ist eine eingetragene Marke des Cradle to Cradle Product Innovation Institute (C2CPII). **REGUPOL vibration 1000** ist gemäß Cradle to Cradle Certified® in Bronze-Level zertifiziert. | €/m² | € |

**Summe: €**